| ELABORAT …………………………………………………. (denumirea unităţii elaboratoare) DIRECTOR ……………………………………………………. (nume, prenume, semnătura şi ştampila unităţii) | APROBAT ………………………………………………. (denumirea beneficiarului final) DIRECTOR …………………………………………….. (nume, prenume, semnătura şi ştampila) | AVIZAT AFER |
| --- | --- | --- |

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ

INTERMEDIEREA FURNIZĂRII

PRODUSELOR FEROVIARE CRITICE                                                                                DESTINATE INFRASTRUCTURII FEROVIARE

COD:

CUPRINS

- OBIECT

- DOMENIU DE APLICARE

- CLASA DE RISC

- DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

- NOMENCLATORUL LUCRĂRILOR

  - Stări ale produselor feroviare critice

  - Comercializare materiale noi

  - Comercializare materiale semi bune

  - Comercializare materiale uzate-recondiţionate

  - Comercializare materiale declasate

  - SSM şi A.Î.I.

  - Protecţia mediului

- DOMENIUL DE REUTILIZARE

- MARCARE, AMBALARE, LIVRARE, TRANSPORT, DEPOZITARE, DOCUMENTE

7.1.  Definiţii

7.2.  Marcare

7.3.  Ambalare şi livrare

7.4.  Depozitare şi transport

7.5.  Documente

- DOTĂRI

- DOCUMENTELE PENTRU ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR

- LISTA STANDURILOR ŞI DISPOZITIVELOR SPECIAL UTILIZATE

- GARANŢII

- EVIDENŢA MODIFICĂRILOR SPECIFICAŢIEI TEHNICE

- OBIECT

Specificaţia reglementează condiţiile în care S.C. …….S.R.L. poate intermedia furnizarea / comercializa  produsele feroviare critice din componenţa infrastructurii căii ferate.

Prezenta specificaţie tehnică stabileşte condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească materialele folosite la construcţia, reparaţia şi întreţinerea căii ferate (inclusiv aparate de cale), pentru liniile de cale ferată din reţeaua publică şi privată.

Specificaţia stabileşte actele normative referitoare la materiale, condiţii de livrare şi verificări ce trebuie efectuate.

- DOMENIU DE APLICARE

Specificaţia tehnică se aplică de către S.C.……S.R.L la intermedierea furnizării materialelor de cale noi şi semi bune (recuperate / reutilizate) din componenţa infrastructurii căii, utilizate la construcţia, reparaţia şi întreţinerea liniilor de cale ferată, liniilor ferate industriale, liniilor din staţii etc., inclusiv aparate de cale.

Prezenta specificaţie tehnică este valabilă cu aprobarea C.N.C.F.”CFR” S.A. şi avizul AFER Bucureşti.

Intermedierea furnizării / comercializarea materialelor de cale se face după obţinerea Agrementului Tehnic Feroviar, eliberat de către AFER, conform prevederilor OMT 290/2000, Anexa 5.

- CLASA DE RISC

Clasa de risc a serviciului feroviar critic de comercializare / intermediere a furnizării produselor feroviare critice este aceeaşi cu cea a produselor ce fac obiectul comercializării, în conformitate cu „LISTA PRODUSELOR, LUCRĂRILOR, SERVICIILOR FEROVIARE CRITICE ŞI ÎNCADRAREA ÎN CLASA DE RISC A ACESTORA” .

Exemple:

- material mărunt de cale, sistem de prindere, şină, traversă, aparat de cale etc.: 1A

- piatră spartă: 2B

- amestec de agregate destinat realizării substratului căii: 1B

- DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Se va avea în vedere menţionarea documentele de referinţă în vigoare (standarde, norme, normative, legi, Hotărâri de Guvern, ordine etc.), aplicabile produselor comercializate şi serviciului de intermediare.

Cu titlu de exemplu :

- NTF nr. 71-002:2006 – Infrastructura  feroviar. Reutilizarea materialelor de cale recuperate în urma lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a căii.

- STAS 1521-84 – Material mărunt de cale. Tirfoane ;

- STAS 2952/1-92 – Material mărunt de cale. Eclise pentru şine grele;

- STAS 2952/2-92 – Material mărunt de cale. Plăci pentru şine grele;

- STAS 2952/3-92 – Material mărunt de cale. Cleşti pentru şine grele;

- SR EN 13674-1+A1:2008 – Aplicaţii feroviare. Cale. Şine. Partea 1: Şine Vignole cu masa mai mare sau egală cu 46 kg/m;

- STAS 3016-80 – Material mărunt de cale. Eclise şi plăci pentru şine uşoare;

- STAS 3269-83 – Material mărunt de cale  ferată. Piuliţe hexagonale;

- STAS 3270-78 – Material mărunt de cale ferată. Şuruburi;

- STAS 1384-67 – Material mărunt de cale ferată. Inele de resort;

- STAS 4318-88 – Căi ferate normale. Opritoare de cale ferată. Forme şi dimensiuni.

- SR EN 13239-1:2009 – Aplicaţii feroviare. Cale. Traverse şi suporturi de beton. Partea 1: Condiţii generale.

- SR EN 13230-2:2009 – Aplicaţii feroviare. Cale. Traverse şi suporturi de beton. Partea 2: Traverse monobloc de beton precomprimat.

- SR EN 13232-1:2006 – Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 1: Definiţii.

- SR EN 13232-2:2006 – Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 2: Condiţii privind geometria.

- SR EN 13232-3:2006 – Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 3: Condiţii privind interacţiunea roată – şină.

- SR EN 13232-4:2006 – Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 4: Macazuri.

- SR EN 13232-5:2006 – Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 5: Inimi de încrucişare şi traversare cu vârfuri fixe.

- SR EN 13481-1:2007 – Aplicaţii feroviare. Cale. Condiţii de performanţă pentru sisteme de prindere. Partea 1: Definiţii;

- SR EN 13481-7:2007 Aplicaţii feroviare. Cale. Condiţii de performanţă pentru sisteme de prindere. Partea 7: Sisteme de prindere speciale pentru aparate de cale şi contraşine;

- SR EN 13674-2:2006 – Aplicaţii feroviare. Cale. Şine. Partea 2: Şine pentru aparate de cale utilizate în asociere cu şine Vignole cu masa mai mare sau egală cu 46 kg/m;

- SR EN 13674-3:2006 – Aplicaţii  feroviare cale. Şine. Partea 3: Contraşine;

- SR EN 13674-4+A1:2010 – Aplicaţii feroviare. Cale. Şine. Partea 4: Şine Vignole cu masa cuprinsă între 27kg/m şi 46 kg/m, exclusiv 46kg/m;

- CD-27-04 – Normativ pentru utilizarea traverselor din beton precomprimat la linii de cale ferată;

- Catalog de aparate de cale – APCAROM Buzău 1983;

- Instrucţia nr. 002/2001 – Regulament de exploatare feroviară,

- Instrucţia nr. 314/1989 – Instrucţie de norme şi toleranţe pentru construcţia şi întreţinerea căii. Linii cu ecartament normal;

- Instrucţia nr. 314/1972 (retipărită 1997) – Instrucţie pentru determinarea defectelor şinelor şi pentru verificarea şinelor în cale;

- OMT nr. 290/2000 – Ordinul Ministrului Transporturilor privind admiterea tehnică a produselor şi/sau serviciilor destinate utilizării în activităţile de construire, modernizare, întreţinere şi reparare a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant, pentru transportul feroviar şi cu metroul;

- OMT nr. 410/1999 – Ordinul ministrului Transporturilor privind autorizarea laboratoarelor de încercări şi atestarea standurilor şi dispozitivelor speciale destinate pentru verificarea şi încercarea produselor feroviare utilizate în activităţile de construire, modernizare, exploatare, întreţinere şi reparare a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant, specifice transportului feroviar şi cu metroul;

- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului, completată cu OUG nr. 114/2007.

- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, modificată prin HG nr. 1028/2006.

- OMT nr. 26/2000 – Ordinul Ministrului Transporturilor privind aprobarea normelor specifice de protecţie a muncii pentru transporturi pe calea ferată.

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Lista se va completa cu documentele tehnice de referinţă aferente produselor feroviare critice care constituie obiectul serviciului de comercializare şi legislaţia privind introducerea pe piaţa din România a produselor şi serviciilor, specifică activităţii de comercializare.

- NOMENCLATORUL LUCRĂRILOR

  - Stări ale produselor feroviare critice

Produsele feroviare critice sunt materiale componente ale infrastructurii / suprastructurii căii ce se pot găsi sub următoarele stări:

- materiale noi – materiale care nu au fost întrebuinţate în cale, în exploatare sau în nicio altă construcţie şi corespund reglementărilor tehnice specifice;

- materiale semi bune – materiale scoase din cale cu ocazia lucrărilor de reparaţie, modernizărilor sau desfiinţărilor de linii care, din punct de vedere al stării tehnice şi/sau capacităţii de transport pot fi reutilizate în cale, fără să fie supuse prelucrării;

- materiale uzate – materiale scoase din cale cu ocazia lucrărilor de reparaţie, modernizărilor sau desfiinţărilor de linii care, pentru a putea fi reutilizate în cale, necesită în prealabil o prelucrare;

- materiale declasate – materiale care prezintă uzuri, defecte şi deformaţii şi nu mai pot fi folosite în cale.

  - Comercializare materiale noi

Produsul feroviar critic, care constituie obiectul comercializării, poate fi acceptat numai de la un operator economic care deţine autorizaţie de furnizor feroviar şi certificat de omologare tehnică feroviară / agrement tehnic feroviar însoţite de buletin de calitate, certificat de garanţie, declaraţie de conformitate vizată de inspecţia tehnică ONFR (pentru produsele feroviare critice încadrate în clasa de risc 1A).

  - Comercializare materiale semi bune

    - Şine

Şinele semi bune sunt şine tip 40, 49E, 54E, 60E1 şi R60, scoase din cale, care nu au atins limita de uzură, nu au defecte majore, au o rezervă de capacitate de transport şi pot fi utilizate în cale, fără nici o prelucrare, dacă îndeplinesc următoarele condiţii privind defectele, conform NTF nr. 71-002:2006:

| Defect posibil | Condiţii de admitere a defectului | Observaţii |
| --- | --- | --- |
| Imagine mică | Lungimea minimă utilizabilă, cu condiţia ca pe această lungime să nu existe defecte neadmise, este: - 4,5m, pe linii secundare curente şi directe cu viteza mai mică sau egală cu 50 km/h; - 6m, pe linii secundare curente şi directe cu viteza de 51-80 km/h; - 3m, pe restul liniilor din staţii, triaje, depouri, ateliere etc. | I 314 |
| Defecte interne detectate la controlul ultrasonic | nu se admit | I 306 I 341 |
| Exfolieri, ştirbiri pe suprafaţa de rulare | nu se admit | I 314 |
| Bavuri la ciuperca şinei | nu se admit |  |
| Capete bătute | nu se admit |  |
| Uzura la ciuperca şinei, uzura ondulatorie | ½ din valoarea maximă admisă instrucţional cu adâncime maximă de 0,2 mm/100 mm | I 314 |
| Găuri de eclisare fisurate | nu se admit | I 306 |
| Şine răsucite | nu se admit |  |
| Suduri cu bavuri | nu se admit |  |

5.3.2. Traverse

Clasificarea traverselor după modul de utilizare:

- traverse normale – se utilizează la calea ferată cu ecartament normal;

- traverse înguste – se utilizează la calea ferată cu ecartament îngust;

- traverse speciale – se utilizează la schimbătoare de cale (schimbătoare simple, traversări simple, traversări duble joncţiuni, bretele şi pentru linii încălecate de cale ferată, toate ecartamentele);

- traverse pentru poduri – se folosesc la podurile de cale ferată pentru toate tipurile de ecartament.

Clasificarea traverselor după material :

        - traverse din lemn;

        - traverse din beton.

Clasificarea traverselor de lemn normale după destinaţie :

- Categoria I – pentru linii magistrale şi principale;

- Categoria a II-a – pentru restul liniilor.

Clasificarea traverselor de lemn după lungime:

- Traverse de lemn normale, cu lungimea de 2,60m (pentru linie curentă);

- Traverse de lemn speciale, cu lungimea între 2,80 – 5,60m (pentru aparate de cale).

Traverse de lemn semi bune – traverse placate, scoase din cale, care îndeplinesc următoarele condiţii:

  - zona de rezemare a plăcilor metalice trebuie să fie în bună stare, fără defecte, crăpături;

  - crăpături longitudinale cu deschidere sub 5 mm pe maxim 1/3 din lungimea traversei, dar care nu trec prin zona de rezemare a şinei. Capetele traversei trebuie să fie asigurate contra dezvoltării crăpăturilor;

  - amprenta făcută de placa metalică are până la 6 mm adâncime.

Traverse de beton semi bune – traverse scoase din cale, care îndeplinesc următoarele condiţii:

  - zona de rezemare a plăcii metalice fără crăpături, fisuri, ştirbituri şi deteriorări ale betonului;

  - fără degradări ale betonului în zona elementelor de prindere înglobate în beton;

  - fisuri cu lungimi de maxim 15mm, în afara zonei de rezemare a şinelor;

  - ştirbituri, deteriorări ale betonului care nu conduc la descoperirea armăturii;

  - asigură rezistenţa electrică reglementată.

  - fisuri filiforme nedeschise, pe feţele laterale, pe o înălţime mai mică de 40 mm;

  - fisuri transversale nedeschise, la partea centrală, dar nu pe toată secţiunea.

5.3.3. Material mărunt de cale

Plăci pentru şine grele:

- placa 60 E – fără înclinare; placa 60 E – cu înclinare;

- placa 60 F – cu înclinare; placa 49 B1 – cu înclinare;

- placa 49 C – cu înclinare; placa 49 D – cu înclinare;

- placa 49 E – fără înclinare; placa 49 F – fără înclinare;

- placa 49 G1 – fără înclinare;

Eclise pentru şine grele:

- eclisa 49A şi eclisa 60A;

Cleşti pentru şine grele:

- cleşte 49;

Tirfoane;

Inele resort;

Plăcuţe intermediare şină şi traversă

Eclise semi bune – eclisele scoase din cale, care îndeplinesc următoarele condiţii:

- uzura la înălţime, măsurată la mijlocul eclisei, mai mică de 2mm;

- ovalizarea găurilor, mai mică de 4mm;

- nu prezintă crăpături, fisuri, ruperi de material, curbură.

Şuruburi semi bune – şuruburi scoase din cale, care îndeplinesc următoarele condiţii:

- uzura tijei la baza filetului sub 1mm;

- filet nedeformat, cu muchia spirelor continuă, fără zimţi;

- tija neîndoită, nedeformată, cu săgeata tijei de maxim 0,5mm.

Piuliţe semi bune – piuliţe scoase din cale, care îndeplinesc următoarele condiţii:

- filet cu muchia spirelor continuă şi fără zimţi;

- muchiile hexagonului nerotunjite;

- neovalizată.

Tirfoane semi bune – tirfoane scoase din cale, care îndeplinesc următoarele condiţii:

- uzura tijei la baza filetului sub 1 mm;

- filet nedeformat, cu muchia spirelor continuă şi fără zimţi;

- tija neîndoită, nedeformată, cu săgeata tijei de maxim 0,5mm.

Plăci metalice semi bune – plăci metalice scoase din cale care poate fi reutilizate fără nicio prelucrare, dacă îndeplineşte următoarele condiţii:

- uzura laterală a rebordurilor (cumulat stânga – dreapta) este:

  - mai mică sau egală cu 2 mm, pentru v ≤ 120 km/h;

  - mai mică sau egală cu 1 mm, pentru v > 120 km/h;

- nu prezintă găuri ovalizate sau au uzura sub 2mm;

- înclinarea suprafeţei de contact cu şina (la placa cu înclinare) este de 1/17 – 1/23;

- grosimea minimă a plăcii trebuie să fie de 10mm;

- nu prezintă îndoiri, crăpături, ştirbituri, ruperi;

- zona frezată a rebordurilor nedeformată, locaşul bulonului vertical fără deformaţii;

- uzura grifei – 172 din valoarea iniţială.

Cleşti semi buni – cleşti scoşi din cale, care îndeplinesc următoarele condiţii:

- nu prezintă fisuri, crăpături, ruperi;

- găuri neovalizate şi fără uzuri.

Inelele de resort, clemele elastice, plăcuţele de cauciuc şi de polietilenă, izolatorii din fontă, polietilena sau alte materiale plastice se recuperează ca: semi bune şi declasate. Aceste materiale de cale nu pot suferi prelucrări pentru recondiţionare.

5.3.4. Aparate de cale

Bretele:

-  Bretea 49 tg. 1:6,6 R 190;

-  Bretea 49 tg.1:9 R 190 deviaţie dreaptă sau stângă;

Traversări duble joncţiuni:

- Traversare dublă joncţiune TDJ 49 tg.1:9 R 190

Schimbători:

- Schimbător 49 1:9 R 300, deviaţie stânga sau dreapta;

- Schimbător 49 1:6,6 simetric;

- Schimbător 40 1:9 R300, deviaţie stânga sau dreapta.

Aparate de cale semi bune – aparate scoase din cale, care nu au atins limita de uzură, şinele au o rezervă de capacitate de transport şi pot fi utilizate fără nicio prelucrare, cu condiţia ca elementele componente să îndeplinească următoarele cerinţe:

- acele şi contraacele nu prezintă fisuri sau ruperi şi se încadrează în toleranţe instrucţionale;

- şinele de legătură îndeplinesc condiţii de şine semi bune;

- contraşina să se încadreze pentru realizarea jgheabului instrucţional;

- inimile au uzură până la 5mm în secţiunea unde lăţimea vârfului este de 40 mm şi nu prezintă fisuri;

- materialul mărunt de cale trebuie să îndeplinească condiţiile de material semi bun;

- plăcile longitudinale şi placa suport a inimii nu trebuie să fie deformate, crăpate sau rupte.

  - Comercializare materiale uzate – recondiţionate

Societatea comercializează materiale de cale recondiţionate, achiziţionate numai de la furnizori feroviari care deţin agrement tehnic feroviar pentru serviciul feroviar critic de recondiţionare a materialelor de cale, eliberat de către AFER.

Şine uzate – şine care, pentru a putea fi utilizate în cale, necesită în prealabil o prelucrare (recondiţionare). Şinele uzate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

| Defect posibil | Condiţii de admitere a defectului | Observaţii |
| --- | --- | --- |
|  | Şină reutilizabilă clasa I | Şină reutilizabilă clasa a II-a |  |
| Lungime mică | Lungimea minimă utilizabilă este de 3m, cu condiţia ca pe aceasta lungime să nu existe defecte neadmise |  |
| Defecte interne detectate | Nu se admit pe lungimea utilizabilă | Se admit mici incluziuni în ciuperca | I 306 I 341 |
| Exfolieri, ştirbituri pe suprafaţa de rulare | Nu se admit pe lungimea utilizabilă | Se admit cele cu adâncime de până la 2 mm |  |
| Bavuri la ciuperca şinei | Se admit cu respectarea uzurii verticale şi orizontale admise |  |  |
| Capete bătute | Nu se admit | Nu se admit | Se îndepărtează |
| Uzură la ciuperca şinei din curbă | maxim 2mm pe verticală maxim 4mm pe orizontală (numai pe o parte) | maxim 5mm pe verticală maxim 10mm pe orizontală (numai pe o parte) |  |
| Uzură la ciuperca şinei din aliniament | maxim 8 mm pe verticală maxim 2 mm pe orizontală (numai pe o parte) | maxim 10 mm pe verticală maxim 13 mm pe orizontală (numai pe o parte) |  |
| Uzură ondulatorie | Cu adâncime maximă de 0,2mm/100mm | Cu adâncime maximă de 0,3mm/100mm |  |
| Găuri de eclisare fisurate, ovalizate | Nu se admit | Nu se admit | Se îndepărtează |
| Şine răsucite | Nu se admit | Nu se admit |  |
| Bavuri din suduri | Nu se admit | Nu se admit | Se îndepărtează |
| Lovituri în marginea tălpii | Maxim 2mm adâncime | Maxim 3mm adâncime |  |
| Găuri în inima şinei, altele decât găurile de eclisare | Una la 3m, dacă nu are defecte cu Ømax 30mm | Dacă gaura este ovalizată şi/sau cu defecte, porţiunea de şină se taie |

Traverse uzate

Traverse de lemn uzate – traverse deplacate care îndeplinesc următoarele condiţii:

  - zona de rezemare a plăcilor metalice trebuie să fie în bună stare fără defecte, crăpături;

  - amprenta făcută de placa metalică are adâncimea cât grosimea plăcii, dar nu mai mare de 12mm;

  - crăpături longitudinale cu deschiderea sub 5mm, pe maxim 1/3 din lungimea traversei, dar care nu trec prin zona de rezemare a şinei;

  - găurile pentru tirfoane pot fi reparate (prin cepuire sau cu dibluri din material plastic).

Traverse de beton uzate – traverse care îndeplinesc următoarele condiţii:

- zona de rezemare a plăcii metalice fără crăpături, fisuri, ştirbituri ale betonului;

- ştirbituri, degradări pe feţele laterale şi superioare care nu conduc la descoperirea armăturii;

- fisuri cu deschidere ≤ 1mm, în afara zonei de rezemare a şinei;

- elemente de prindere înglobate în traverse uzate şi/sau deteriorate pot fi înlocuite.

Material metalic mărunt uzat

Eclise uzate – eclise care, pentru a putea fi utilizate în cale necesită, în prealabil, o prelucrare (recondiţionare) şi îndeplinesc următoarele condiţii:

- uzura la înălţime, măsurată la mijlocul eclisei, este maxim 4mm;

- ovalizare găurilor este mai mică de 6mm;

- nu prezintă crăpături, fisuri, ruperi sau au uzuri mai mari ca cele admise.

Şuruburi uzate – şuruburi care pentru a putea fi reutilizate în cale necesită o lucrare şi îndeplinesc următoarele condiţii:

- uzura tijei la baza filetului sub 1mm;

- filet nedeformat.

Tirfoane uzate – tirfoane care pentru a putea fi reutilizate în cale necesită o prelucrare şi îndeplinesc următoarele condiţii:

- uzura tijei sub 1mm;

- filet nedeformat.

Placă metalică uzată – placă metalică care, pentru a putea fi reutilizată în cale necesită o prelucrare (recondiţionare) şi îndeplineşte următoarele condiţii:

- nu prezintă crăpături, ştirbituri;

- uzura găurilor este până la 6mm;

- grosimea de minim 10mm;

- înclinarea suprafeţei de contact cu şina (la placa înclinată) este de 1/17 – 1/23.

Aparate de cale uzate – aparate care, pentru a putea fi utilizate în cale, necesită în prealabil o prelucrare (recondiţionare, eventual înlocuiri sau completări). După prelucrare elementele componente trebuie să îndeplinească cel puţin condiţiile pentru aparate de cale semi bune.

5.5. Comercializare  materiale declasate

Societatea comercializează materiale de cale declasate recuperate de la lucrări de reparaţii sau dezafectări de linii, numai în condiţiile precizate de NTF nr. 71-002:2006, astfel:

Şine declasate – şine care prezintă următoarele uzuri şi deformaţii:

- şine cu talpa uzată peste 25% din secţiunea iniţială a tălpii;

- părţi defecte tăiate din şine;

- şine cu coturi, răsuciri şi încovoieri ce nu mai pot fi îndreptate;

- cupoane de şine sub 3 m lungime, indiferent de stare şi de uzură;

- şine cu uzuri peste limitele instrucţionale;

- şine cu defecte interne;

- şine rupte în cale, care nu pot fi folosite prin cuponare.

Traverse de lemn declasate – traverse deplacate care prezintă următoarele defecte:

- zona de rezemare a plăcilor metalice cu defecte, crăpături, care nu mai asigură prinderea;

- degradare locală a materialului în zona de rezemare a şinei cu adâncime peste 6mm;

- crăpături longitudinale cu deschiderea peste 8mm, care afectează zona de rezemare a plăcilor metalice;

- traverse putrede, rupte, carbonizate.

Traverse de beton declasate – traverse deplacate care prezintă următoarele defecte:

- fisuri pe zona de rezemare a şinei/plăcii metalice;

- fisuri longitudinale, transversale care afectează toată lungimea;

- ştirbituri ale muchiilor traversei;

- ruperi ale betonului în corpul traversei care lasă liberă armatura (în afara capetelor);

- deteriorări ale betonului pe zona de rezemare a şinei/plăcii metalice sau în zona diblurilor.

Material  mărunt de cale

Eclise declasate – eclise care prezintă uzuri la înălţimi mai mari de 4mm, multiple crăpături, fisuri, ruperi, curbură.

Şuruburi declasate – şuruburi care nu mai pot fi utilizate în cale prezentând uzura tijei peste 1mm, îndoiri, fisuri, ruperi, filet cu spire rupte, nivel mare de coroziune.

Piuliţe declasate – piuliţe care nu mai pot utilizate în cale prezentând filet cu spire rupte, crăpături, ruperi, rotunjiri ale muchiilor, nivel mare de coroziune.

Tirfoane declasate – tirfoane care nu mai pot fi utilizate în cale prezentând uzura tijei peste 1mm, îndoiri, fisuri, ruperi, filet cu spire rupte, nivel mare de coroziune.

Placă metalică declasată – placă metalică care prezintă defecte neadmise, grosime mică sub talpa şinei, găuri ovalizate cu uzuri mari, nivel mare de coroziune.

Cleşti declasaţi – cleşti care nu mai pot fi utilizaţi în cale prezentând crăpături, ruperi, fisuri, nivel mare de coroziune.

Aparate de cale declasate – aparate prezentând uzuri, deformaţii şi defecte peste limitele admise.

Pentru alte produse feroviare critice ce urmează a fi comercializate, vor fi menţionate condiţiile pe care acestea trebuie să le îndeplinească, în mod similar celor de mai sus, conform legislaţiei în vigoare.

5.6. Securitatea şi sănătatea în muncă (SSM) şi apărarea împotriva incendiilor (AÎI)

Societatea asigură instruirea profesională privind SSM şi A.Î.I. pentru personalul angajat.

Personalul implicat în execuţia lucrărilor de recâştigare şi sortare este instruit pentru respectarea normelor SSM şi AÎI ale MT, NPM/L-CF/1982 generale pentru lucrări de construcţii-montaj.

Se respectă Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă modificată prin HG nr.1028/2006, Ordinul MT nr. 26/2000 privind aprobarea normelor specifice de protecţie a muncii pentru transporturi pe calea ferată şi Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

5.7. Protecţia mediului

Produsele realizate de furnizori care deţin agremente tehnice feroviare/certificate de omologare tehnică feroviară pentru acestea,  pot funcţiona în condiţii climatice, conform SR HD 478.2.1 S1:2002 astfel:

- zona macroclimatică cu climat temperat: N

- temperaturi:

media temperaturilor minime anuale: -33˚C

media temperaturilor maxime anuale: +40˚C;

temperatura minimă absolută: -50˚C;

temperatura maximă absolută:+46˚C.

În ceea ce priveşte protecţia mediului, se respectă prevederile Legii nr. 265/2006, de aprobare a OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor.

Produsele reziduale rezultate în urma procesului tehnologic sunt colectate, depozitate şi evacuate conform convenţiilor stabilite. După terminarea lucrărilor, terenul ocupat temporar de organizarea activităţilor se readuce la starea iniţială, prin înlăturarea în totalitate a efectelor şi eventualelor surse de poluare.

6. DOMENIUL DE REUTILIZARE

Materialele de cale rezultate în urma lucrărilor de reparaţie a căii, modernizare sau desfiinţări de linii, se reutilizează astfel:

6.1. Şine

6.1.1.Şinele semi bune se vor reutiliza pentru întreţinerea liniilor curente, liniilor directe, liniilor de primiri-expedieri de pe liniile secundare.

6.1.2. Şinele recondiţionate din clasa I se vor reutiliza pe liniile din staţii de pe liniile magistrale şi principale şi pe liniile curente, liniile de primiri-expedieri de pe liniile secundare, la reparaţie şi întreţinere.

6.1.3.Şinele recondiţionate din clasa a II-a se vor reutiliza pe restul liniilor din staţii, la reparaţie şi întreţinere.

În cazul lipsei de şină nouă sau semi bună, pentru întreţinerea liniilor curente, liniilor directe, liniilor de primiri-expedieri de pe liniile magistrale sau principale se pot utiliza şine recondiţionate din clasa I, cu condiţia ca acestea să aibă uzură minimă şi să fie fără defecte de suprafaţă sau interne.

Şinele declasate se tratează ca fier vechi.

6.2. Traverse

6.2.1. Traverse de lemn

Traversele semi bune/reparate din lemn, care îndeplinesc condiţiile de dimensiuni se vor reutiliza pe liniile din staţii, triaje, ateliere şi la aparatele de cale semi bune/reparate pe aceste linii.

Traversele declasate de lemn deplacate se pot reutiliza:

- pentru alte genuri de construcţii;

- pentru foc, ce excepţia traverselor de lemn impregnate cu creozot (pentru valorificare energetică);

- pentru incinerare.

6.2.2.Traverse de beton

Traversele semi bune/reparate de beton, care îndeplinesc condiţiile de dimensiuni, aspect, rezistenţă electrică şi mecanică (la elementele înglobate în traverse) se vor reutiliza pe liniile secundare curente şi liniile directe din staţii, de asemenea, pe alte linii, triaje, ateliere etc.

Traversele declasate de beton se pot reutiliza la:

- apărări de maluri;

- lucrări de consolidare a terasamentelor;

- refacerea şanţurilor;

- drumuri provizorii de acces;

- lucrări de fundaţii.

6.3. Material mărunt de cale

Material mărunt de cale semi bun/recondiţionat se reutilizează la traverse semi bune/recondiţionate sau ca material de schimb la întreţinere curentă.

Materialul mărunt de cale declasat se tratează ca fier vechi.

6.4. Aparate de cale

Aparatele de cale semi bune/reparate se reutilizează pe liniile din staţii, triaje, ateliere împreună cu traversele de lemn noi, semi bune, respectiv material mărunt de cale semi bun sau ca piese de schimb.

Aparatele de cale declasate se tratează ca fier vechi.

În mod similar se vor face menţiuni şi pentru alte produse feroviare critice.

7.  MARCARE, AMBALARE, LIVRARE, TRANSPORT, DEPOZITARE, DOCUMENTE

7.1. Definiţii

Ambalare: operaţiune de izolare a produselor, conservate astfel, faţă de acţiunea mediului, pentru asigurarea integrităţii şi calităţii în timpul operaţiunilor de transport şi depozitare.

Transport: operaţiune de deplasare a produselor dintr-un loc în altul, cu ajutorul mijloacelor de transport.

Depozitare: operaţiune de aşezare a produselor în zone special amenajate, cu scopul păstrării parametrilor calitativi şi al identificării rapide.

Livrare: operaţiune de expediere a produselor în zone special amenajate, cu scopul păstrării parametrilor calitativi şi al identificării rapide.

Identificare:  modalitate de diferenţiere a caracteristicilor specifice ale unui produs faţă de alte produse.

7.2. Marcare

7.2.1. Material mărunt de cale

7.2.1.1. Pentru ECLISE  marcarea se face în relief, prin laminare, cu următoarele date:

-  marca de fabrică a producătorului;

-  anul de fabricaţie (ultimele două cifre);

-  tipul şinei la care se utilizează.

Marcarea se face pe partea exterioară, care rămâne vizibilă după montare.

7.2.1.2. Pentru PLĂCI  marcarea se face în relief, prin laminare, cu următoarele date:

-  marca de fabrică a producătorului;

-  anul de fabricaţie (ultimele două cifre);

-  tipul şinei la care se utilizează.

7.2.1.3. Pentru CLEŞTI marcarea se face în relief, prin laminare, cu următoarele date:

-  marca de fabrică a producătorului;

-  anul de fabricaţie (ultimele două cifre);

-  tipul şinei la care se utilizează.

Marcarea se face pe faţa exterioară, ce rămâne vizibilă după montare cu excepţia cleştilor tip 49 şi tip 49CN care se marchează pe suprafaţa interioară.

7.2.1.4. Pentru TIRFOANE marcarea se face în relief, prin laminare, cu următoarele date:

-  marca de fabrică a producătorului;

-  anul de fabricaţie (ultimele două cifre);

-  semnul de identificare (tipul tirfonului).

7.2.2. Aparate de cale

Marcarea, conform documentului de referinţă se face prin poansonare la rece a subansamblurilor principale (macaz, inima simpla, şine de rulare cu contraşine), pe o plăcuţă cu următoarele date:

- marca producătorului şi anul fabricaţiei;

- notarea prescurtată a subansamblurilor (macaz, inima simplă, şine de rulare cu contraşine);

- numărul de fabricaţie.

De asemenea, pe aceeaşi plăcuţă se vor aplica:

- semnul organului de control tehnic de calitate al producătorului;

- semnul organului de recepţie al beneficiarului.

Pe reperele de rulare se vor aplica suplimentar :

- punctul neutral al vârfului acelor pe inima contraacelor;

- punctul matematic al inimii simple;

- începutul şi sfârşitul jgheabului constant de la contraşine.

7.2.3. Traverse

Traversele de lemn neimpregnate se marchează la capete cu următoarele date:

- indicativul furnizorului;

- anul fabricaţiei (ultimele două cifre) tipul traversei după domeniul de utilizare;

- esenţa;

- lungimea.

La uscare pe stive, se va marca cu cretă forestieră sau vopsea, data sosirii materialelor, număr vagon, firma producătoare sau marca, tipul traversei şi specia lemnoasă.

7.2.4. Şine de cale ferată

Marcarea se face prin laminare, prin poansonare la cald şi prin poansonare la rece.

Marca prin laminare se face pe inima şinei, înălţimea caracterelor literelor şi cifrelor de 20-30mm iar relieful de circa 0,8mm.

Pe una din feţe se marchează:

- marca de fabrica a producătorului;

- anul fabricaţiei (ultimele două cifre)

- procedeul de elaborare a oţelului (conform UIC 860-0, EN 13674)

- marca de oţel, tipul şinei.

Pe cealaltă faţă se marchează o săgeată cu vârful în sens sfârşitul firului de turnare (la turnarea continuă) .

Marcarea prin poansonare la cald se face pe inima şinei la cca. 1,5m de la capăt şi trebuie să cuprindă:

- numărul şarjei;

- literele A,B,C,D, …, Z – indică poziţia faţă de maselota,

- numărul lingoului

- pentru şinele tratate termic un inel cu diamante exterior de 20mm şi cel interior 15mm, adâncimea 1mm, la 2m de capătul şinei.

Marcarea prin poansonare la cald se face pe faţa frontală a şinei dinspre capătul lingoului şi cuprinde:

- transpunerea specificaţiilor marcării la cald

- semnul organului de control tehnic de calitate al producătorului;

- semnul organului de recepţie al beneficiarului.

7.3. Ambalare şi livrare

7.3.1. Material mărunt de cale

7.3.1.1. ECLISE – se livrează legate cu sârmă, câte două până la cinci bucăţi împreună. Eclisele se pot livra şi nelegate.

7.3.1.2. PLĂCI – se livrează legate cu sârmă, câte două până la cinci bucăţi împreună. Plăcile se pot livra şi nelegate.

7.3.1.3. CLEŞTI– cleştii simpli se livrează în legături de câte 50 de bucăţi iar cleştii dubli în legături de câte 25 de bucăţi. Legarea se face cu sârmă.

7.3.1.4. TIRFOANE –comanda indică natura ambalajului cerut pentru fiecare produs (coşuri, butoaie, lăzi sau saci), de asemenea şi cantitatea de piese pe un ambalaj sau masa maximă a fiecărui ambalaj.

Tirfoanele se livrează vrac sau în containere. Fiecare ambalaj are, într-un mod lizibil şi de neşters sau pe o etichetă solid fixată de ambalaj următoarele date:

- numele şi marca furnizorului

- numărul comenzii

- natura pieselor

- masa totală a pieselor.

7.3.2. Aparate de cale

După recepţie, schimbătorul de cale se demontează pe subansambluri.

Macazul, inima simplă şi şinele de rulare cu contraşine se livrează conform listei de coletaj.

Şinele de legătură se livrează separat, fără elementele de prindere şi fixare.

Plăcile cu reborduri şi eclisele se livrează montate pe traversele de beton.

Şuruburile, inelele de resort, piuliţele, plăcuţele din plastic şi clemele elastice SKL 12 de pe panourile de intrare-ieşire se livrează ambalat în lăzi speciale din lemn.

Toate subansamblurile şi materialul mărunt de prindere şi fixare se ambalează corespunzător condiţiilor transportului pe calea ferată.

7.3.3. Traverse

Traversele se livrează neambalate, in general stivuite in vagoane.

Traversele se livrează astfel:

- normale la bucata,

- pentru poduri la metru cub,

- speciale la seturi standard sau la metru cub.

Traversele de lemn se livrează placate la capete cu plăci metalice speciale pentru prevenirea crăpăturilor.

7.3.4. Şine de cale ferată

Şinele se livrează în general găurite. La cererea beneficiarului produsele se pot livra şi ne găurite.

Şinele grele se livrează la masă. Masa pe unitatea de lungime pentru fiecare profil de şină se determină prin calcul luându-se pentru densitatea oţelului 7,85 kg/dm³.

Evaluarea masei şinelor livrate se face înmulţind lungimea şinelor cu masa medie pe unitatea de lungime care rezultă din cântărirea a 20 de şine alese jumătate de producător şi jumătate de reprezentantul beneficiarului produselor menţionate. Masa astfel determinată nu trebuie să fie mai mică cu mai mult de 2% faţă de masa obţinută prin produsul din lungimea şinei şi masa pe unitatea de lungime determinată prin calcul.

Excedentul de masă care nu depăşeşte 1% nu este luat în considerare la facturare. Cu acordul părţilor pot fi livrate şi şinele cu lungime sub sau peste lungimea normală la procentul convenit.

Diferenţele de lungime datorate temperaturii se calculează cu relaţia:

ΔL = L x α x (t -15), în care,

α = coeficientul de dilatare termica = 1,1 x 105

t = temperatura ambiantă în momentul măsurării (ºC)

Şinele de cale ferată se livrează în cupoane funcţie de lungimea şi greutatea respectivelor produse.

7.4.   Depozitare şi transport

Se interzice descărcarea materialului mărunt de cale prin cădere. Se va acorda atenţie manipulării tirfoanelor livrate vrac, atât la furnizor cât şi la beneficiar, pentru a se evita deteriorarea filetului.

Materialul mărunt de cale se va depozita în locuri ferite de intemperii, cu respectarea prevederilor Legii  319/2006 legea sănătăţii şi securităţii muncii  şi Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Schimbătoarele de cale se expediază la beneficiar pe calea ferată conform listei de coletaj întocmită de furnizor. La beneficiar pentru descărcare se vor utiliza instalaţii de ridicat. Se interzice descărcarea subansamblurilor prin cădere. După descărcare, subansamblurile schimbătorului de cale se aşează pe un teren drept cu distanţiere de lemn de la sol şi între subansambluri. Lăzile cu material mărunt se vor depozita în locuri ferite de intemperii.

Depozitarea traverselor se realizează în stive cu spaţii de aerisire între ele şi între rânduri, sortate pe specii, tipuri şi dimensiuni.

Stivele se clădesc pe suporturi înalte faţă de sol cu cca. 30 cm, în locuri ridicate curăţate de vegetaţie, uscate.

Ultimul rând de traverse aşezat în stive va fi înclinat, pentru a împiedica precipitaţiile atmosferice să pătrundă în interiorul stivelor.

Stivuirea traverselor este obligatorie, atât la furnizor, cât şi la beneficiar (în uzina de impregnat), în vederea unei bune uscări.

Traversele se manevrează, pentru încărcare de la capete. Traversele nu se agaţă pentru manevrare, în zonele de rezemare.

Şinele de cale ferată se expediază la beneficiar pe calea ferată conform listei de coletaj întocmită de furnizor. Este interzisă prinderea şinelor în mai puţin de 4 locuri. Este interzisa amorsarea de electric (sudura) pe suprafaţa şinelor şi scăparea de la înălţime .

7.5.  Documente

La livrare materialul mărunt de cale este însoţit de certificat de calitate. Termenele de garanţie se stabilesc conform documentelor de referinţă.

Schimbătorul de cale, la livrare, este însoţit de următoarele documente:

- Certificat de calitate;

- Fişe de măsurători;

- Lista de coletaj.

Fiecare lot de traverse livrat este însoţit de documentul de certificare al calităţii (declaraţie de conformitate/ certificat de calitate) întocmit de furnizor conform dispoziţiilor legale în vigoare, precum şi de procesul verbal de recepţie.

La livrare, şinele de cale ferată este necesar să fie însoţite de următoarele documente:

- documentul de certificare al calităţii (declaraţie de conformitate/ certificat de calitate) întocmit de furnizor conform dispoziţiilor legale în vigoare;

- procesul verbal de recepţie;

- lista de coletaj.

Termenele de garanţie se stabilesc conform documentelor de referinţă. Termenele de garanţie şi modul de rezolvare a reclamaţiilor în termen de garanţie vor fi prevăzute în contractele încheiate cu beneficiarii.

Pentru completarea  informaţiilor de mai sus cu date privind MARCAREA, AMBALAREA, LIVRAREA, TRANSPORTUL, DEPOZITAREA, DOCUMENTELE DE ÎNSOŢIRE  aferente produselor feroviare critice altele decât cele enumerate, pot fi consultate specificaţiile tehnice / caietele de sarcini care au stat la baza acordării certificatelor de omologare tehnică feroviară / agrementelor tehnice feroviare, pentru acestea.

8. DOTĂRI

S.C. ………  S.R.L. asigură prin dotarea proprie sau închiriere, necesarul şi utilizează următoarele echipamente de lucru şi control:

- mijloace de transport;

- echipamente de manipulare – cleşti pentru traverse, cleşti pentru şine, manele, furci etc.;

- aparat de măsură pentru uzura şinelor – şablon;

- defectoscop ultrasonic;

- cântar;

- ruletă;

- şubler;

- spaţii de depozitare;

Acest capitol va fi completat de fiecare operator economic în parte, cu identificarea resurselor proprii /

închiriate pentru realizarea serviciului feroviar critic de comercializare.

  - DOCUMENTE PENTRU ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR

9.1. Materiale noi

- Buletin de calitate, care conţine:

- marca şi sediul fabricii producătoare;

- numele beneficiarului;

- numărul şi data comenzii;

- denumirea şi tipul materialului şi numărul standardului;

- masa netă, în kg;

- numărul lotului şi data fabricaţiei;

- rezultatele verificărilor şi încercărilor.

- Declaraţia de conformitate a producătorului vizată AFER, obligatoriu pentru produse feroviare critice încadrate în clasa de risc 1A

9.2. Materiale semi bune

- Procesul verbal de recâştigare şi încadrare ca semibun a materialului de cale, care conţine următoarele date:

  - numele şi prenumele personalului care efectuează verificările şi măsurătorile;

  - denumirea şi tipul materialului de cale şi numărul standardului;

  - documentele de provenienţă a materialelor (contract, factură etc.)

  - tabele cu măsurători şi toleranţele admise pentru încadrare ca material semibun;

  - data efectuării măsurătorilor;

  - cantitatea (numărul şi masa netă);

  - rezultatele verificărilor.

9.3. Materiale recondiţionate

- Buletinul de calitate emis de reparator (conform 9.1) ;

- Declaraţie de conformitate vizată de AFER.

10. LISTA STANDURILOR ŞI DISPOZITIVELOR SPECIALE UTILIZATE

Echipamentele şi instrumentele de măsurare şi control (de exemplu, şublere, rulete, liniare) trebuie să fie verificate conform prevederilor legale şi normelor metrologice legale aplicabile.

Acest capitol va fi completat de fiecare operator economic în parte, funcţie de resursele de care dispune pentru realizarea serviciului feroviar critic de comercializare.

11. GARANŢII

Termenul de garanţie este stabilit conform standardului produsului/specificaţiei tehnice sau caietului de sarcini întocmit si aprobat de CN CF CFR SA şi avizat de AFER.

Producătorul este obligat ca în termenul de garanţie să înlocuiască toate piesele la care apar defecţiuni provenite din cauza fabricaţiei.

Constatarea defectului se face la faţa locului în prezenţa delegaţiilor producătorului, furnizorului şi a beneficiarului.

Termenii de furnizare şi înlocuire a materialelor defecte se înscriu în contractele de furnizare.

12. EVIDENŢA MODIFICĂRILOR SPECIFICAŢIEI TEHNICE

| Data înregistrării | Numărul documentului şi data intrării în vigoare | Titlul documentului inregistrat de modificat | Nume, prenume, semnătură şi ştampilă |
| --- | --- | --- | --- |